2022年常州市电线电缆产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在受检企业的成品仓库、产线末端或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品。

电力电缆和控制电缆抽样数量要求：一整段样品不少于 40 米，其中 20 米作为检验样品，不少于 20米作为备用样品（含留样再测样品），检验样品和备用样品应分别包装封样。

聚氯乙烯绝缘电缆抽样数量要求：一整段（或一卷）样品不少于 50 米，其中 30 米作为检验样品，不少于 20 米作为备用样品（含留样再测样品），检验样品和备用样品应分别包装封样。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1-1  电力电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构尺寸 | 绝缘平均厚度 | GB/T12706.1-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 |  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 |  | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 4 | 电性能 | 导体电阻 |  | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 |
| 5 | 绝缘机械性能 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 |  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 7 |  | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 9 |  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 10 |  | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 11 |  | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 12 |  | 绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 13 | 护套机械性能 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 |  | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 15 |  | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 |  | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 17 |  | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 18 |  | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |

表1-2  聚氯乙烯绝缘电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构尺寸 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 2 |  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 |  | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 |  | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 电性能 | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 |
| 6 |  | 绝缘电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.2-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 7 | 绝缘机械性能 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 |  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 9 |  | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 11 |  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 12 |  | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 13 |  | 绝缘热冲击 |  | GB/T 2951.31-2008 |
| 14 | 护套机械性能 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 15 |  | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 16 |  | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 |  | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 18 |  | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 19 |  | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 20 |  | 护套热冲击 |  | GB/T 2951.31-2008 |

表1-3  控制电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构尺寸 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 |  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 |  | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 4 | 电性能 | 导体电阻 |  | GB/T 3048.4-2007 |
| 5 | 绝缘机械性能 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 |  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 7 |  | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 9 |  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 10 |  | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 11 |  | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 12 |  | 绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 13 | 护套机械性能 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 |  | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 15 |  | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 |  | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 17 |  | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 18 |  | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

（1）GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um＝1.2 kV) 到 35 kV(Um＝40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um＝1.2kV)和3kV(Um＝3.6 kV)电缆》

（2）GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

（3）GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

（4）GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)》

（5）JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》

（6）JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》

（7）JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线》

（8）相关的法律法规、部门规章和规范

（9）现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。