2022年常州市塑料购物袋产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年9月至11月，常州市市场监督管理局委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）对常州市实体店销售的塑料购物袋产品进行了定期监督抽查（任务编号：D20220900601）。本次任务计划抽取样品14批次，实际抽取14批次。检测依据为GB/T 21661-2008《塑料购物袋》、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》、GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》和GB/T 38079-2019《淀粉基塑料购物袋》。经检验，本次抽查14批次样品中，合格9批次，不合格5批次，合格率为64.3%，不合格项目为落镖冲击、标识、本体外附件。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

塑料购物袋指是在销售、服务等场所用于盛装及提携商品的袋制品，是人们日常生活中普遍使用的易耗品，年消费量不计其数。塑料购物袋在为消费者提供便利的同时，由于过量使用及回收处理不到位等原因，也造成了严重的能源、资源浪费和环境污染。近年来，随着人们环保意识的不断增强，可降解塑料购物袋开始逐步推广，不少大型商超强制规定必须使用可降解、可回收的塑料购物袋。但由于成本、行业等因素，可降解购物袋仍不够普及。

（二）产业概况

1、产品管理及产业分布

塑料袋是人们日常生活中必不可少的物品，常被用来盛装物品，因其廉价、重量极轻、容量大、便于收纳等优点被广泛使用，但又因为塑料袋降解周期极长、处理困难的缺点而被部分国家禁止使用和生产。

国务院办公厅国办发﹝2007﹞72号文件规定，从2008年6月1日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。2011年国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将厚度小于0.025mm的塑料购物袋纳入淘汰类产品目录，并于2011年6月1日起施行。限塑令的颁布，明确了塑料袋行业生产标准，规定塑料购物袋厚度必须大于0.025毫米。

2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。

根据国家标准GB/T 38082-2019，全生物降解塑料购物袋是指以生物降解塑料树脂为主要原料制得的，具有提携结构的，在销售、服务等场所用于盛装及携提商品的袋制品，也适用于生物降解塑料与其他材料复合的购物袋。

塑料购物袋的产业主要集中在北京、浙江、上海、深圳、江苏等地，主要产品材质有PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）等。江苏约有55家塑料购物袋生产厂家，主要集中在苏州、无锡、南通等地，包括苏州汉丰新材料有限公司、万冠塑胶（苏州工业园区）有限公司、无锡市东联塑料有限公司、江阴市新飞洋塑业有限公司、南通诚联包装制品有限公司等。

2、主流品牌

全国范围内塑料购物袋知名生产企业有北京环绿地塑料制品厂、北京盛通富世包装制品有限公司、安徽华驰塑业有限公司、上海丸万塑料薄膜制品有限公司、桐城市欣欣塑业有限公司等。

普通消费者大多不会直接购买塑料购物袋，一般是在大型超市、蛋糕零食店、农贸市场等有偿使用。

三、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共14批次，均在实体店完成抽样。

表1 塑料购物袋样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料购物袋 | 实体店 | 商场 | 购样 | 1 |
|  |  | 超市 | 购样 | 9 |
|  |  | 专卖店、便利店或杂货店 | 购样 | 4 |
| 总批数 |  |  |  | 14 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查未抽到淀粉基塑料购物袋，抽到了执行标准为GB/T 21661-2008《塑料购物袋》、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》、GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》的产品，具体检验检测项目见表2、表3和表4。

表2 塑料购物袋检验项目表

（明示标准为GB/T 21661-2008的塑料购物袋）

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | 最小厚度 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） GB/T 21661-2008 | GB/T 21661-2008/5.3 | —— |
| 2 |  | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2008/5.6.1 | —— |
| 3 |  | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2008/5.6.2 | —— |
| 4 |  | 漏水性 |  | GB/T 21661-2008/5.6.3 | —— |
| 5 |  | 封合强度 |  | GB/T 21661-2008/5.6.4 | —— |
| 6 |  | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2008/5.6.5 | —— |
| 7 |  | 标识 |  | GB/T 21660-2008/6 | —— |
| 8 |  | 环保声明 |  | GB/T 21660-2008/4.2 | —— |
| 9 |  | 安全声明 |  | GB/T 21660-2008/5.2 | —— |

表3 塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 21661-2020的塑料购物袋)

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | 最小厚度 | GB/T 21661-2020 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2020/6.3 | —— |
| 2 |  | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020/6.6.1 | —— |
| 3 |  | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2020/6.6.2 | —— |
| 4 |  | 漏水性 |  | GB/T 21661-2020/6.6.3 | —— |
| 5 |  | 封合强度 |  | GB/T 21661-2020/6.6.4 | —— |
| 6 |  | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2020/6.6.5 | —— |
| 7 |  | 本体外附件 |  | 目测 | —— |
| 8 |  | 标识要求 |  | GB/T 21661-2020/5.1 | —— |

表4 生物降解塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 38082-2019的生物降解塑料购物袋)

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物降解塑料购物袋 | 厚度 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019/6.3 | —— |
| 2 |  | 提吊试验 |  | GB/T 38082-2019/6.6.1 | —— |
| 3 |  | 跌落试验 |  | GB/T 38082-2019/6.6.2 | —— |
| 4 |  | 漏水性 |  | GB/T 38082-2019/6.6.3 | —— |
| 5 |  | 封合强度 |  | GB/T 38082-2019/6.6.4 | —— |
| 6 |  | 落镖冲击 |  | GB/T 38082-2019/6.6.5 | —— |
| 7 |  | 标识 |  | GB/T 38082-2019/5.1 | —— |
| 8 |  | 有机成分（挥发性固体含量） |  | GB/T 9345.1-2008 | —— |

四、监督抽查结果分析

本次监督抽查任务分为均在实体店抽样，抽取14批次，覆盖常州溧阳市、金坛区、武进区、新北区、钟楼区、经开区、天宁区7个区（市），合格9批次，不合格5批次，合格率为64.3%，不合格项目为落镖冲击、标识和本体外附件。

(一）综合分析

1、按样品来源

表5 不同抽样领域产品合格率统计

| 抽样领域 |  | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体店 | 商场 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
|  | 超市 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
|  | 专卖店、便利店或杂货店 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 合计 |  | 14 | 9 | 5 | 64.3% |

从上表可以看出商场的合格率100%，超市合格率66.7%，专卖店、便利店或杂货店合格率50.0%，其中商超塑料购物袋进货来源一般为正规厂家，来源可靠，品质较高；杂货店内销售的塑料购物袋，品质略差，质量参差不齐，因此需要定期进行市场监督管理。

2、按抽样地区

表6 不同抽样地区合格率统计

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天宁区 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2 | 溧阳市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 3 | 武进区 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 4 | 金坛区 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 5 | 新北区 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 6 | 钟楼区 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 7 | 经开区 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 合计 |  | 14 | 9 | 5 | 64.3% |

本次抽检任务，涉及常州天宁区、溧阳市、武进区、金坛区、 新北区、钟楼区、经开共7个区（市），产品共计14个批次，其中金坛区、新北区、经开区抽样合格率为100%，天宁区、溧阳市、武进区、钟楼区均有不合格批次，本次抽样样品数量有限，分布到各区批次较少，结论有一定的片面性。

（二）检验检测项目分析

本次任务塑料购物袋检测项目包括：标识/标识要求、本体外附件、厚度/最小厚度、提吊试验、漏水性试验、跌落试验、落镖冲击、封合强度、有机成分（挥发性固体含量）。本次抽检结果，出现的不合格项目主要为落镖冲击、标识（标识、材质与组分）和本体外附件。

1、标识

GB/T 21660-2008中对塑料购物袋的标签标示做了明确的要求，如标识中应明确购物袋名称如塑料购物袋（普通塑料购物袋）、降解塑料购物袋、淀粉基塑料购物袋、公称承重、规格、生产厂家、标准编号等。塑料购物袋如果缺少标识，就无法为消费者选择购买和使用提供依据，同时也给分类回收再利用带来困难。本次监督抽查标识不合格的有2批次，主要问题是未标识材质与组分和未标识“非食品直接接触用生物降解塑料购物袋”。其中未标识材质与组分的有2批次，未标识“非食品直接接触用生物降解塑料购物袋”的有1批次。

2、落镖冲击

落镖冲击与塑料购物袋的标称承重及厚度有关，当承重超过塑料购物袋本身的耐受性时易出现购物袋提系部位断裂，导致盛装物掉出，易造成消费者损失。此次抽查中落镖冲击不合格3批次。

3、本体外附件

GB/T 21661-2020《塑料购物袋》中环保要求规定，塑料购物袋不应带有袋本体外的附件如挂耳等。本体外附件不合格1批次。

五、消费建议

（一）购买时的常识

1、消费者在购买或使用塑料购物袋产品时，应首先注意标识标签，根据不同的用途来选择塑料购物袋的规格，对于无生产企业、无产品名称、无生产标准的产品，应予以拒绝。

2、建议去正规的商场、超市购买产品。购买时要注意产品的标签是否清晰、标注的内容是否齐全。消费者在购买时应该认真阅读标签上的资料。

3、消费者要善于维护自身权益，注意索要产品合格证明、销售发票;对所购买的产品存在疑问时，可到当地质检部门进行检测，发现制假售假线索要向国家行政执法部门举报。

（二）使用时的常识

1.响应“限塑”号召，减少塑料购物袋的使用量。塑料袋不易降解，回收利用困难，导致资源浪费和环境污染。为了节约资源与保护环境，呼吁广大消费者养成重复利用塑料购物袋的习惯，选购可降解或可回收再利用等相关标识的塑料购物袋；购物时随身携带购物袋或使用其他环境友好型替代品。

2.为了节约资源与保护环境，消费者应尽量选购可降解或可回收再利用等相关标识的塑料购物袋。

3.在使用塑料购物袋包装食品时，应注意是否有“食品用”、“食品级”等字样。

4.塑料袋使用前闻一闻有无异味，合格的塑料袋应该是无异味的，而不合格的塑料袋由于使用了添加剂，会带有各种味道。

5.尽量避免儿童玩耍、使用塑料购物袋，以免发生套袋危险。