2022年常州市安全帽产品质量监督抽查

分析报告

# 一、内容摘要

2022年9-12月，常州市市场监督管理局委托常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（委托书编号：D20220900401）对常州市生产企业生产、实体店销售的安全帽产品进行了市级监督抽查。本次抽检任务计划抽取29批次，实际抽到29批次，抽到率100%。经检测，参与判定的29批次产品，合格28批次，合格率为96.55%。检测依据为GB 2811-2019《头部防护 安全帽》。

# 二、产品和产业概况

（一）产品概况

安全帽是为了防止冲击物伤害头部而专门设计的一种重要的劳动防护用品，是作业人员最基本的个体防护装备。安全帽可缓冲、分散瞬时冲击力，从而避免或减轻对头部的直接伤害，使作用于头部的力降低到最低程度，所以在可能存在高处坠落物体及小型飞溅物体的生产作业场所要求佩戴质量合格的安全帽。

安全帽是由帽壳、帽衬、下颏带、附件组成。其广泛应用于运输、电力、冶金、石油、化工、建筑、矿山、隧道挖掘等行业。

安全帽按照产品功能可分为普通型和特殊型安全帽。普通型安全帽仅用于存在一般冲击伤害的作业场所，如建筑工地、机械维修、有高空作业的场所等。特殊型安全帽除了具有普通安全帽应该达到的基本性能要求外，还应具有一定的特殊防护性能。在一些坑道作业、静电绝缘、有明火及火灾隐患的场所，如冶金行业，需选择具有阻燃性能的安全帽；在高压电力场所、需选择具有绝缘性能的安全帽；在矿山挖掘作业场所，需选择具有侧向刚性的安全帽。另外，特殊型安全帽可依据作业场所的需要，选择具备单一特殊性能或者选择多种特殊性能组合的安全帽，如煤炭挖掘开采作业场所，需选择具有防静电的安全帽等。

（二）产业概况

1、安全帽生产企业分布分析

现阶段我国共有安全帽生产企业500余家，年产安全帽5600多万顶。安全帽生产厂家呈现中大型企业少，小型企业多；国有企业少，私营、个体企业多；中西部地区企业少，东南部地区企业多的特点。安全帽生产企业数量较多的省份有河北、浙江、江苏、山东、广东、安徽等省份，约占全国生产企业的69%，其余地区约占31%。

我省安全帽生产企业主要集中在常州、无锡、苏州等地，其数量约占全省的78%。常州市的安全帽生产企业约15家（近两年有部分生产企业搬迁到镇江等地）。其中，常州市新安安全用品有限公司和江苏高玛防护器材有限公司是常州市较早的安全帽生产企业。

2、主流品牌

随着国家对安全生产监管力度的不断加强及企业对工伤事故预防意识的提高，市场对安全帽品牌和性能要求越来越高，建筑市场逐步抛弃低劣安全帽，转向售价（15～30）元/顶的普通型安全帽。国有造船、冶金、电力等行业普遍购买（30～40）元/顶的特殊型安全帽。目前消费者选择较多的品牌有：梅思安、代尔塔、高玛、卓航、禄美、恒安等。

# 三、检验检测情况

（一）样品来源

本次监督抽查安全帽产品共29批，来自生产企业和实体店。具体情况见表1。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全帽 | 生产企业 | 金坛区 | 抽样 | 1 |
|  |  | 武进区 | 抽样 | 3 |
|  |  | 钟楼区 | 抽样 | 9 |
|  |  | 经开区 | 抽样 | 2 |
|  | 实体店 | 溧阳市 | 购样 | 2 |
|  |  | 金坛区 | 购样 | 2 |
|  |  | 武进区 | 购样 | 2 |
|  |  | 新北区 | 购样 | 2 |
|  |  | 天宁区 | 购样 | 2 |
|  |  | 钟楼区 | 购样 | 2 |
|  |  | 经开区 | 购样 | 2 |
| 共计 |  |  |  | 29 |

（二）检验检测项目概况

表2 安全帽产品检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直间距 | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 2 | 冲击吸收性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 3 | 耐穿刺性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 4 | 电绝缘性能 （特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 5 | 下颏带强度 | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 6 | 标识 | GB 2811-2019 | GB 2811-2019 |

# 四、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查计划抽取29批次，实际抽取29批次，抽到率100%。参与判定的29批次产品，合格28批次，合格率为96.55%。

（1）按样品来源

表3 按不同样品来源产品合格率统计

| 样品来源 |  | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 15 | 15 | 100 |
| 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 14 | 13 | 92.86 |
| 总计 |  | 29 | 28 | 96.55 |

由表3可见，本次抽查涉及生产企业和实体店，总体合格率为96.55%，生产企业合格率为100%，实体店合格率为92.86%。

（2）按生产企业所在地

表4 按生产企业所在地合格率统计

| 生产企业所在地 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 常州市 | 21 | 21 | 100 |
| 其他 | 8 | 7 | 87.5 |
| 合计 | 29 | 28 | 96.55 |

由表4可见，本次抽查常州市生产企业生产的产品合格率为100%，外地生产企业生产的产品合格率为87.5%，总体合格率为96.55%。

（3）按实体店不同抽样地区

表5 实体店不同抽样地区监督抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | 金坛区 | 2 | 2 | 100 |
| 3 | 武进区 | 2 | 2 | 100 |
| 4 | 新北区 | 2 | 1 | 50 |
| 5 | 天宁区 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | 钟楼区 | 2 | 2 | 100 |
| 7 | 经开区 | 2 | 2 | 100 |
| 合计 |  | 14 | 13 | 92.86 |

（4）按不同产品类别

表6 按不同产品类别合格率统计

| 产品类别 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通型 | 22 | 21 | 95.45 |
| 特殊型（电绝缘） | 7 | 7 | 100 |
| 合计 | 29 | 28 | 96.55 |

由表6可见，本次抽查涉普通型安全帽22批次，合格率为95.45%。特殊型安全帽7批次，合格率均为100%。

（5）按单价区间

一般来说，产品价格由成本决定，成本包括原料成本、加工成本、管理成本、营销成本等。本次抽查除生产企业外，在实体店购样14批次，单价从10元到25元不等。不同价格区间的合格率统计见表7。

表7 按实体店不同单价区间合格率统计

| 单价区间 | 批次 | 合格批次 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 15元以下 | 2 | 1 | 50 |
| 15元-20元（含15元） | 9 | 9 | 100 |
| 20元以上（含20元） | 3 | 3 | 100 |

由表7可见，15元及15元以上的安全帽质量情况良好，合格率为100%，价格越低出现不合格的概率越高。目前市场上对中高端产品的需求逐步扩大，同时也反映出中高端市场产品质量较好。

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查项目包括垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）、电绝缘性能。其中参与判定的垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、电绝缘性能全部合格。不合格项目为耐穿刺性能（浸水）。本次共抽查29批次，1批次耐穿刺性能（浸水）不合格。

不合格检验项目分析

耐穿刺性能。耐穿刺性能是指安全帽受锥状重物冲击时抵御穿刺的能力。GB 2811-2019《头部防护 安全帽》中要求安全帽在经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。

危害：安全帽耐穿刺性能不合格，可能导致尖锐物品直接插入佩戴者头部造成佩戴者颅骨骨折，严重者可造成佩戴者死亡。

原因分析：1、生产安全帽的原材料选用不当，导致安全帽的帽壳强度偏低，易被尖锐物刺穿。帽衬部分弹性、韧性较差，无法阻止尖锐物接触头模表面；2、生产安全帽时生产工艺控制不合理，导致帽壳厚度分布不均，顶部强度达不到要求；3、安全帽帽衬部分设计不合理，未控制好安全帽受力时的垂直距离，未能起到良好的缓冲作用。

# 五、消费提示

（一）购买时的常识

1、购买正规厂家生产、正规渠道销售的安全帽。安全帽的生产与制造对技术、设备、工艺等有严格的要求。一般知名厂家管理严格，产品性能稳定，产品质量有保证；

2、不要盲目选择价格低廉的产品，价格太过低廉说明厂家使用的原料成本较低，会引起质量问题；

3、注意认清包装上的产品标识。根据不同用途选择普通型或特殊型安全帽。安全帽的标识由永久标识和制造商提供的信息组成。永久标识位于安全帽内侧以及帽舌处。至少应包含以下信息：标准编号、制造厂名、生产日期（年、月）、产品名称（由生产厂命名）、产品的分类标记、产品的强制报废期限；

4、查看外观质量。查看帽壳和帽衬的用材是否厚实，是否光洁，各部件装配连接是否牢固，帽壳颜色是否均匀，帽箍调节是否活络等。使用回料的安全帽色泽暗淡有异味，应避免选购。

（二）使用时的常识

1、佩戴前，应检查安全帽各配件有无损坏，装配是否牢固，帽衬调节部分是否卡紧、插口是否牢固、系带是否收紧等，确保安全帽能正常使用。

2、由于安全帽在使用过程中会逐步损坏，要定期进行检查，确认有无龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况。

3、将内衬圆周大小按照自己的头型调节到对头部稍有约束感，用双手试着左右转动头盔，以基本不能转动，但不难受的程度，以不系下颏带低头时安全帽不会脱落为宜。

4、佩戴安全帽必须系好下颏带，下颏带应紧贴下颏，松紧以下颏有约束感，但不难受为宜。