2022年常州市涂料产品

监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年常州市市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院，对常州地区涂料生产企业进行了监督抽查。产品性能指标按产品对应标准检测，挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯二甲苯、卤代烃、多环芳烃、乙二醇醚及醚酯等有害物质含量按GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》标准检测。本次监督抽查计划20批次，其中有1批次生产厂家已不生产涂料产品、1批次生产厂家只生产涂料原材料，实际抽样18批次。经检测，有1批次产品不挥发物含量指标不符合产品标准，合格率为94.4%。

二、监督抽查结果分析

本次涂料监督抽查计划20批次，实际抽样18批次，按照类型分为溶剂型涂料17批次、水性涂料1批次。经检测，有1批次的水性涂料的不挥发物含量指标不符合产品标准。

不同抽样地区监督抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 武进区 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 新北区 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | 天宁区 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 5 | 钟楼区 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 6 | 经开区 | 4 | 4 | 0 | 100% |

不同产品类别监督抽查情况

| 序号 | 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型涂料 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 2 | 水性涂料 | 1 | 0 | 1 | 0% |

三、消费建议

1、针对家庭装修、日常生活中使用的涂料，消费者购买时建议到正规的建材市场或者专卖店，选择一些品牌知名度较高的产品，该类产品的生产企业管理严格，产品性能稳定。注意观察包装的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象，注意包装上的明示标志是否齐全，可通过包装防伪标识查询产品真伪。保留好相应票据，并可向商家索要产品的检验合格报告。

2、对于工业生产中使用的涂料，企业用户应尽量选用低挥发性产品或水基型产品，响应监管部门目前因大气治理和环保要求对生产企业使用绿色能源的要求，保护企业生产员工的身体健康。

3、涂料生产企业应对照强制性国标的规定组织生产，发展水性、高固含涂料等环境友好型产品，完成向低挥发性有机化合物含量产品的绿色转型。