2022年常州市小家具产品质量专项

监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年四季度，常州市市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院，对常州地区小家具产品进行了专项产品质量监督抽查。检测依据为：T/CZFA 0001-2020《轻简板式家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、T/CZFA 0002-2020《轻简钢木家具》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。本次监督抽查对象为小家具产品生产企业，共抽查产品35批次，小家具合格29批次，不合格6批次，问题发现率为17.1%。不合格项目为甲醛释放量。

二、监督抽查结果分析

(一）综合分析

1、按产品分类

表1  不同产品类别监督抽查情况表

| 序号 | 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻简板式家具 | 18 | 13 | 5 | 72% |
| 2 | 轻简钢木家具 | 17 | 16 | 1 | 94% |

从上表可以看出，轻简钢木家具产品合格率为94%，轻简板式家具产品合格率为72%。轻简钢木家具产品质量相对较高；由于板材质量本身存在问题，还有甲醛方法不同，轻简板式家具产品质量参差不齐，还需加强监管。

（二）产品质量抽查结果分析

轻简板式家具产品检验标准为T/CZFA 0001-2020和GB 18584-2001，经检验，合格13批次，不合格5批次，不合格项目为甲醛释放量。

轻简钢木家具产品检验标准为T/CZFA 0002-2020和GB 18580-2017，经检验，合格16批次，不合格1批次，不合格项目为甲醛释放量。

甲醛释放量是小家具产品有害物质限量的重要指标，甲醛释放量在空气中达到一定浓度，就会对人体产生危害，在使用过程中存在极大的安全隐患。

（三）产品质量不合格原因分析

1、木家具多数是由饰面中密度纤维板及饰面刨花板等人造板构成，人造板制作过程要添加大量的胶水，胶水的主要成分含有大量甲醛。所以木制家具甲醛释放量是否合格，关键要把好原材料采购控制质量关。有的厂家为求利益，故意购买劣质板材。或者购买板材时没有向供货方索取合格检测报告等因素导致家具的甲醛超标。从工艺方面来说饰面纸压贴过程也需大量施胶也会导致甲醛超标。只有从原材料上杜绝不合格，改进生产工艺，才有可能生产出合格成品。

2、除了外界因素，自身因素也很重要，出厂检验管理存在问题。厂家只顾生产不注重质量检测，生产出的产品应定期送检或自检，把好最后的质量关。

（四）、消费建议

1.选择家具的时候一定要看细节，家具是否有刺激性味道，因为甲醛的味道是很刺鼻，有没有裂缝的，表面是否平整，金属钢构件是否有锈蚀或者损坏这些都是要注意的问题。因为很多家具在细节上做的不好，这样就会影响以后的使用。

2.选择家具知名品牌比较有保障，因为家具是大家物件，在后面使用过程中，如果是知名品牌的话，可能价格是会比普通品牌贵一点，但是知名品牌售后服务是很有保障的，而且质量也是有保障的，所以我们在购买家居的时候，尽量选择大家耳熟能详的品牌购买或者定制。

3.要购买产品标识信息齐全(包括厂名、厂址、型号规格、执行标准号、甲醛释放量等)并附有产品使用说明书的产品。

4.要向商家索取产品的合格检测报告，如果购买后还需商家提供正规发票。