2024年常州市建筑防水卷材

产品质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的建筑防水卷材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、结论用语、异议处理及复检。

2、抽样方法

在生产企业抽样时，采用简单随机抽样方法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品(特殊情况除外)。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取样品应当为同一规格型号、同一批次的产品。在实体店抽样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。在生产企业和实体店抽取的检验样品均由承检机构带回，在生产企业抽取的备用样品按要求封存在受检企业，在实体店抽取的备用样品由承检机构带回。抽样过程需拍照或录像留证，受检企业应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

表1 抽取样品数量

| 产品名称 | 抽样样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 5 | 2.5 |
| 塑性体改性沥青防水卷材 | 5 | 2.5 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6 | 3 |
| 预铺/湿铺防水卷材 | 8 | 4 |
| 聚氯乙烯（PVC）防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO） | 4 | 2 |
| 高分子防水材料（片材） | 6 | 3 |

3、检验依据

表2 建筑防水卷材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 GB 12952-2011 GB 27789-2011 GB/T 18173.1-2012 | GB/T 328.10-2007 GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉力及延伸率（拉伸性能） | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 GB 12952-2011 GB 27789-2011 GB/T 18173.1-2012 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 GB/T 1040.2-2022 |
| 3 | 耐热性 | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 | GB/T 328.11-2007 |
| 4 | 低温柔性 （低温弯折性） | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 GB 12952-2011 GB 27789-2011 GB/T 18173.1-2012 | GB/T 328.14-2007 |
| 5 | 热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失） | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 GB/T 18173.1-2012 | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 GB/T 3512-2001 |
| 6 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 |
| 7 | 渗油性 | GB 18242-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 | GB 18242-2008 GB/T 23457-2017 |
| 8 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |
| 9 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 GB 12952-2011 GB 27789-2011 | GB/T 23457-2017 GB/T 20624.2-2006 |
| 10 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 GB 12952-2011 GB 27789-2011 | GB/T 328.25-2007 |
| 11 | 与后浇混凝土剥离强度 （无处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 12 | 撕裂强度 （撕裂力） | GB/T 35467-2017 GB/T 18173.1-2012 | GB/T 529-2008 |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 | GB/T 35467-2017 GB 23441-2009 |
| 14 | 与水泥砂浆剥离强度 （无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 15 | 自粘沥青再剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 16 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 17 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 GB 27789-2011 | GB/T 529-2008 |
| 18 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 GB 27789-201 | GB/T 328.13-2007 |
| 19 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 GB 27789-2011 | GB/T 328.19-2007 |
| 20 | 吸水率 | GB 12952-2011 GB 27789-2011 | GB 12952-2011 GB 27789-2011 |
| 21 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 22 | 耐碱性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 1690 |
| 23 | 复合强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 24 | 臭氧老化 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 7762 |

备注：

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1 依据标准

GB 18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 18243-2008 《塑性体改性沥青防水卷材》

GB 12952-2011 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》

GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB 27789-2011 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

GB/T 18173.1-2012 《高分子防水材料 第一部分：片材》

GB/T 35467-2017 《湿铺防水卷材》

GB/T 23457-2017 《预铺防水卷材》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检的项目：无。